## Slide 1: 汽车电器检修
项目二 蓄电池的检测与维护

## Slide 2: 项目二 蓄电池的检测与维护
学习目标
知道蓄电池的作用、结构和型号。
知道蓄电池的检测方法。
会分析和处理蓄电池常见故障。
能正确使用充电机对蓄电池进行补充充电。
能够严格遵守安全操作规程。

## Slide 3: 项目二 蓄电池的检测与维护
项目引入
一辆2014款1.6L大众速腾轿车，蓄电池刚充足电，放置一天后就出现起动机运转无力，大灯光线很暗，喇叭声音低沉等现象。如果让你来解决这个问题，你该怎么办？

## Slide 4: 任务一 认识汽车蓄电池
1、蓄电池的作用
起动汽车时，向起动机提供较大的电流，使起动机带动发动机旋转。
发动机低速运转时，发电机的发电量不能满足汽车用电时，协助发电机向用电设备供电。
汽车停车或发电机不发电时，向汽车用电设备供电。
发动机中高速运转时（发电机的发电量多余汽车用电量时），将发电机剩余的电量储存起来，即向蓄电池充电。
吸收电路中出现的瞬间过电压，稳定车载电源电压。

## Slide 5: 任务一 认识汽车蓄电池
2. 、蓄电池的结构

## Slide 6: 任务一 认识汽车蓄电池
（1）极板
极板是蓄电池的核心部分，它由栅架和活性物质组成。极板分正极板和负极板两种。正极板上的活性物质为二氧化铅（pbO2），呈深褐色；负极板上的活性物质为海绵状纯铅（pb）,呈青灰色。一片正极板和一片负极板浸入电解液中，可得到2.1V的电动势，如下图所示。

## Slide 7: 任务一 认识汽车蓄电池
（2）隔板
隔板的作用是将正、负极板隔离，防止相邻的正负极板短路，隔板常用的材料有木质、微孔橡胶、玻璃纤维和微孔塑料等，如下图所示。

## Slide 8: 任务一 认识汽车蓄电池
（3）电解液
铅酸蓄电池的电解液，是由相对密度为1.84g／cm³的纯硫酸和蒸馏水按一定的比例配制而成的。蓄电池电解液的密度一般在1.24～1.31g／cm³的范围之内，使用中密度应根据地区、气候条件和制造厂的要求而定，如下表所示。电解液的密度、温度、纯度影响蓄电池的性能、寿命。

## Slide 9: 任务一 认识汽车蓄电池
（4）外壳
蓄电池外壳由电池槽和电池盖组成，其作用是盛装电解液和极板组。电池槽被隔板分为6个互不相通的单格，底部制有凸起的筋条。每个单格都有一个加液孔，用于加注电解液或检测电解液密度。加液孔用螺塞或盖板密封，防止电解液外溢。在加液孔盖上设有通气孔，以便排出化学反应所产生的气体。该通气孔在使用中应保持畅通，防止外壳膨胀而发生事故。

## Slide 10: 任务一 认识汽车蓄电池
（5）联条
联条的作用是将单格电池串联起来，以提高整个蓄电池总成的端电压。制造联条的材料是铅锑合金。单格电池串联的方式有下面三种：传统外露式、穿壁式、跨越式，如下图所示。

## Slide 11: 任务一 认识汽车蓄电池
（6）极桩
蓄电池极桩的形状有圆锥形和L形等。 蓄电池极桩分为正极和负极。为了便于区分，正极桩的直径通常比较粗，且用“+”或符号“p”表示，表面常涂红色油漆；负极桩的直径通常较细，且用“-”或符号“N”表示，表面可涂成蓝色或不涂颜色，如下图 所示。

## Slide 12: 任务一 认识汽车蓄电池
3、蓄电池的型号

## Slide 13: 任务一 认识汽车蓄电池
4、蓄电池的日常维护和使用
汽车用铅酸蓄电池的正常寿命应在两年以上，但如果使用维护不当，可能造成蓄电池早期损坏甚至报废。因此在蓄电池日常维护时要注意以下几点：
蓄电池安装应牢固可靠，以防脱落、震动和裂口。
桩头导线连接应可靠，且清洁、无氧化物，如图2-9所示紧固。
保持表面清洁，通气孔畅通。
及时检查电解液面高度，如果电解液不足，要及时补充（针对可维护蓄电池）。
避免长时间使用起动机。每次起动时间应不超过5S，两次起动之间时间间隔应大于15S，如出现连续三次起动不成功，应查明原因，排除故障后再起动发动机。
防止蓄电池长时间亏电，应及时补充充电。
在车上拆卸蓄电池电缆时，先拆下蓄电池的负极电缆，再拆下蓄电池的正极电缆；安装时，先安装蓄电池的正极电缆，再安装蓄电池的负极电缆，以避免拆卸过程中造成蓄电池短路。

## Slide 14: 任务一 认识汽车蓄电池
5、蓄电池充电的种类
（1）初充电
初充电是指新蓄电池或修复后的蓄电池（更换极板）在使用前的首次充电。具体操作如下：
①按规定加注电解液，将电解液液面高度调整到高出极板10～15mm。
②将充电机的正极与蓄电池的正极相连，充电机的负极与蓄电池的负极相连。
③开始充电，充电分两个阶段：

## Slide 15: 任务一 认识汽车蓄电池
（2）补充充电
蓄电池在使用过程中，符合下列条件之一就应进行补充充电：
①起动机运转无力、灯光比平时暗淡，电喇叭声音小；
②蓄电池电解液密度下降至1.15g/cm3以下；
③夏季放电超过50%，冬季放电超过25%；
④免维护蓄电池显示需要充电状态。

## Slide 16: 任务一 认识汽车蓄电池
补充充电的具体操作如下：
清洁蓄电池表面和电极。
打开加液盖，检查电解液的密度和液面（针对可维护蓄电池）。
将充电机的正极与蓄电池的正极相连，充电机的负极与蓄电池的负极相连。
开始充电，充电分两个阶段：

## Slide 17: 任务一 认识汽车蓄电池
（3）去硫化充电
蓄电池轻微硫化时，可通过去硫化充电法加以消除。 具体操作步骤：
首先倒出原有的电解液，并用蒸馏水清洗两次，然后加入足够蒸馏水。
接通充电电路，将电流调到初充电的第二阶段的电流值充电，当电解液密度上升到1.15g/cm3时，倒出电解液，加蒸馏水再进行充电，如此反复多次，直到电解液密度不再增加为止。
以10h放电率放电，当单格电压下降到1.7v时，再以补充充电的电流进行充电、再放电、再充电、直到容量达到额定值80%以上

## Slide 18: 任务一 认识汽车蓄电池
6、蓄电池充电方法
（1）定电压充电
定义：在充电过程中，将充电电压保持恒定不变的充电方法称为定压充电法。
优点：充电效率高，充电时间短。充电电流能随电动势的增大而逐渐减少至零。
缺点：如果充电电压选择过低，蓄电池可能充电不足；如果充电电压选择过高，则会导致过量充电。充电电压的选择一般为单格电池约2.5V。
适用范围:由于定压充电过程充电时间短，充电过程中不需调整充电电压，因此适合于蓄电池的补充充电。
电路特点:定电压充电时，将同电压等级
的被充电的蓄电池并联连接，如右图。

## Slide 19: 任务一 认识汽车蓄电池
（2）定电流充电
定义：在蓄电池充电过程中，充电电流保持恒定不变的充电方法称为定流充电法。
优点：充电电流的大小可以根据蓄电池实际需求来选择，有益于延长蓄电池寿命。
缺点：充电时间长，充电过程中要不断调整充电电压。当充到蓄电池单格电压升到2.4V（电解液开始冒气泡）时，再将充电电流降到一半后保持恒定，直到蓄电池完全充足。
适用范围：初充电、去硫化充电和补充充电。
电路特点:将被充电的蓄电池串联连接，如下图所示。

## Slide 20: 任务一 认识汽车蓄电池
（3）快速脉冲充电
定义：快速脉冲充电法又称为分段充电法。先用0.8～1倍额定电流进行定流充电,使蓄电池在短时间内达到额定容量的60%左右，当蓄电池单格电压上升到2.4V，电解液开始冒出气泡时，在充电设备的控制下，进行脉冲充电，直至充足为止。
优点：充电速度快 ，可缩短充电时间；增加蓄电池容量，极板去硫化明显，改善蓄电池起动性能。
缺点：出气率高，即充电过程中产生大量的气泡，对极板活性物质的冲刷力强，易使活性物质脱落，对蓄电池的使用寿命有一定的影响。

## Slide 21: 任务一 认识汽车蓄电池
任务实施-----蓄电池补充充电

## Slide 22: 任务一 认识汽车蓄电池
任务实施-----蓄电池补充充电

## Slide 23: 任务二 蓄电池检测和故障诊断
1、蓄电池的检查
（1）电解液面高度的检查
检查电解液液面高度的方法有三种：即液面高度指示线法、玻璃管测量法、加液孔观察判断法。

## Slide 24: 任务二 蓄电池检测和故障诊断
（2）电解液相对密度的检查
用密度计检查电解液密度，如下图所示。根据密度值，以判断蓄电池的放电程度：
①电解液处于黄色区域：电解液密度为1.25～1.30g/cm3,说明电量充足;
②电解液处于绿色区域:电解液密度是1.15～ 1.25 g/cm3，说明电量比较充足;
③电解液处于红色区域，电解液密度为1.1～1.15 g/cm3，说明蓄电池必须充电或有故障。

## Slide 25: 任务一 认识汽车蓄电池
（3）蓄电池端电压检测
用蓄电池测试仪就车测量蓄电池端电压的方法：
关闭汽车点火开关，将高功率放电计的黑色鳄鱼夹，接到蓄电池的负极，红色测试棒与蓄电池的正极相连，保持5到10秒，待测试仪上的指针静止不动时立即读出显示的数值，即为蓄电池的端电压。
①如果电压值＞11.5V，则说明蓄电池良好；
②如果电压在9.5～11.5V之间，则说明蓄电池较好；
③如果电压＜9.5V，则说明蓄电池需要充电或者存在故障。
任务二 蓄电池检测和故障诊断

## Slide 26: 任务一 认识汽车蓄电池
（4）免维护蓄电池的检查
免维护蓄电池是全密封的，无加液孔，所以不能采用传统的密度计来测量电解液密度来判断其技术状况。为此，可观察顶端的检查孔来判断蓄电池的技术状况，如下图所示。
任务二 蓄电池检测和故障诊断

## Slide 27: 任务二 蓄电池检测和故障诊断
2、蓄电池常见故障分析及处理

## Slide 28: 任务二 蓄电池检测和故障诊断

## Slide 29: 任务二 蓄电池检测和故障诊断
3、蓄电池在什么情况下需要更换
当一辆汽车因蓄电池的原因出现起动困难时，一般在以下几种情况需要更换蓄电池：
（1）使用时间超过两年以上或已超过厂家规定的使用年限。
（2）经过反复充电后，仍不能恢复其正常的使用性能。
（3）存在严重的自放电故障，放一夜汽车就无法启动。
（4）壳体破损，有电解液渗漏现象。
（5）免维护蓄电池指示器显示为需要更换的状态。

## Slide 30: 任务二 蓄电池检测和故障诊断
任务实施-----蓄电池的检测与更换

## Slide 31: 任务二 蓄电池检测和故障诊断
任务实施-----蓄电池的检测与更换

## Slide 32: 任务三 认识新能源汽车动力电池
1、AGM/EFB起停蓄电池
起停系统就是在车辆行驶过程中临时停车（例如等红灯）的时候，自动熄火。当需要继续前进的时候，系统自动重启发动机的一套系统。
AGM/EFB起停蓄电池能频繁地大电流放电。满足启停系统频繁重启发动机；也具备很强的充电接受性能；
因为发动机启动时，由于需要点火，并且需要给起动电动机供电，车载蓄电池必须具备进行大电流放电性能；

## Slide 33: 任务二 蓄电池检测和故障诊断
普通电池不能代替起停蓄电池。用普通蓄电池代替AGM蓄电池，会严重影响蓄电池的寿命。一般车辆与有起停系统车辆的蓄电池使用不同点，如下图所示。

## Slide 34: 任务二 蓄电池检测和故障诊断
2、新能源汽车动力电池，实物如下图所示）

## Slide 35: 任务二 蓄电池检测和故障诊断
电动汽车动力电池可以分为化学电池、物理电池和生物电池三大类。
（1）化学电池：是利用物质的化学反应发电。化学电池安装工作性质可以分为原电池、蓄电池、燃料电池和储备电池，如下图所示。

## Slide 36: 任务二 蓄电池检测和故障诊断
（2）物理电池：是利用光、热物理吸附等物理能量发电的电池，如太阳能电池（见下图）、超级电容、飞轮电池等。
（3）生物电池：是利用生物化学反应发电的电池，如微生物电池、霉电池、生物太阳电池。